一、技术参数及要求描述

1、要求描述：

①.卡体尺寸要求：根据ISO国际质量标准以及VIS CARD & MASTERCARD质量标准，其尺寸为：

规格：

a）、宽度：85.47mm~85.72mm c）、厚度：0.84mm±0.08mm

b）、高度：53.92mm~54.03mm d）、卡片四边圆角半径：3.18mm

卡片要求厚度±0.02mm

宽85.47mm~85.72mm

5.00mm

53.92mm~54.03mm

高

20.8mm

0.429mm

0.480mm

凸字高度

3.2mm

圆角半径3.18mm

②.边沿要求：卡体的边沿必须光滑，毛剌应小于0．08mm；

③.复合强度要求：卡片的卡基、热合透明膜应复合良好，卡片不允许有起层、气泡、剥离等现象；

④.色彩要求：卡片的图案和颜色应符合设计原稿样卡为准，复制真实、自然，且同一产品不同批次生产的卡片，要求颜色基本一致，色偏不超过5%（专色偏色不超过7%）；

⑤.外观要求：以下为严重缺陷现象，不允许在成品卡类出现。

- 印刷图案：印刷内容错误、漏印刷、印刷图案或字符方向错误、印刷位置错误；

- 印刷表面：有明显色斑、条纹，图案或字符有明显重影、毛剌或缺损；

- 卡片外观：卡片明显变形，凹凸不平，卡片上有孔、坑、损伤、破裂、划伤、磨毛、热合亮斑等；

- 卡片有6个以上＜0．3mm（长度）的尘点、墨点、气泡、杂质等异常斑点或异物；

- 卡片不平直，其曲度、垂直间隙≥0．05mm；

- 卡片表面在视距为30cm时，从反射光方向发现芯片位明显等异常现象；

2、电气性能检验项目与要求：

- 卡的翘曲度检测：从测试平面到卡正面任何非凸起部分的最大距离应小于2mm；

- 卡的弯曲韧性检测：13mm＜h1－h2＜35mm（h1：卡在未加负载情况下的尺寸；h2：卡在施加1分钟p=0．7N负载后的尺寸,撤去负载恢复1分钟后,卡弯曲变形的尺寸应小于0．5mm）；

- 卡的动态扭曲/弯曲应力检测：在1000次扭曲/弯曲后，卡应保持功能完好，且不应显示出任何破裂；

- 卡的功能检测：应符合ISO/IEC 14443中的要求

- 卡的可燃性检测：去掉火焰到卡燃烧熄灭的时间间隔应小于5s；

- 湿度条件下卡尺寸的稳定性和翘曲：高度53．92mm-54．03mm；宽度85．17mm-85．72mm；厚度0.84mm±0．02mm（彩卡），翘曲应小于2mm；

- 卡的电性能检测：应符合GB/T16649.3-1996中的要求。

3、卡片工艺要求响应及偏离表

| 序号 | 卡片工艺要求 | 卡片工艺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡片规格：符合ISO7810 ISO7811标准 | 卡片规格：符合ISO7810 ISO7811标准 |  |  |
| 2 | 芯片要求:S50芯片，要求读写距离2.5-15cm | 芯片要求:S50芯片，要求读写距离2.5-15cm |  |  |
| 3 | 材料：白色PVC、1/2”， | 材料：白色PVC、芯片为S50芯片。 |  |  |
| 4 | 卡片宽度：85.60mm±0.30mm | 卡片宽度：85.60mm±0.30mm |  |  |
| 5 | 卡片高度：53.98mm±0.30mm | 卡片高度：53.98mm±0.30mm |  |  |
| 6 | 卡片厚度：0.84mm ± 0.08mm | 卡片厚度：0.84mm ± 0.08mm |  |  |
| 7 | 倒角半径：3.18mm±0.30mm | 倒角半径：3.18mm±0.30mm |  |  |
| 8 | 防伪: 折光油墨、蓝色荧光水印防伪、微缩、暗纹、45度温变油墨等防伪。 | 防伪: 折光油墨、蓝色荧光水印防伪、微缩、暗纹、45度温变油墨等防伪。 |  |  |
| 9 | 打码：正面12位激光码，或DOD工艺喷码。 | 打码：正面12位激光码，或DOD工艺喷码。 |  |  |
| 10 | 卡片印刷：正、背面四色或五色印刷、闪金闪银丝印；成品以甲方订单确认样版为准。 | 卡片印刷：正、背面四色或五色印刷、闪金闪银丝印；成品以甲方订单确认样版为准。 |  |  |
| 11 | 其他要求：卡片四边应光洁、手感无毛刺（不超过表面0.08mm），卡面应有光泽，字体、图案清晰，无拉毛、无污渍、无划痕、无气泡、无凹斑、无杂色斑、无黑点、无杂质、无缺损、无错（少、无、重）卡号、无印刷流痕，芯片性能正常，刷卡正常，每批卡需颜色一致。 卡片必须双面覆膜，卡片各层之间应充分粘合，每层都应具有0.35N/mm的最小剥离强度，同时卡翘曲，耐化学性、弯曲韧性等必须符合国家标准GB/T14916-2006。 | 其他要求：卡片四边应光洁、手感无毛刺（不超过表面0.08mm），卡面应有光泽，字体、图案清晰，无拉毛、无污渍、无划痕、无气泡、无凹斑、无杂色斑、无黑点、无杂质、无缺损、无错（少、无、重）卡号、无印刷流痕，芯片性能正常，刷卡正常，每批卡需颜色一致。 卡片必须双面覆膜，卡片各层之间应充分粘合，每层都应具有0.35N/mm的最小剥离强度，同时卡翘曲，耐化学性、弯曲韧性等必须符合国家标准GB/T14916-2006。 | 无 |  |

二、卡片包装要求响应及偏离表

| 序号 | 招标卡片包装要求 | 投标卡片包装 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品采用统一包装纸箱包装，封箱胶带和打包带须印刷供应商名称（或标志），且为一次性使用。 | 产品采用统一包装纸箱包装，封箱胶带和打包带须印刷供应商名称（或标志），且为一次性使用。 | 无 |  |
| 2 | 纸箱两端贴上大标签，大标签须注名卡名、供应商、出厂时期、箱号、盒号、数量、卡号起止号等内容。 | 纸箱两端贴上大标签，大标签须注名卡名、供应商、出厂时期、箱号、盒号、数量、卡号起止号等内容。 | 无 |  |
| 3 | 凸码卡片每大盒为10小盒，每小盒为200张；DOD喷码每大盒为8小盒，每小盒250张。小盒外采用一次性热收缩包装，开盒后碎裂。在小盒两端贴上小标签，小标签须注明卡名、供应商、出厂时期、箱号、盒号、数量、起止卡号等内容。 | 凸码卡片每大盒为10小盒，每小盒为200张；DOD喷码每大盒为8小盒，每小盒250张。小盒外采用一次性热收缩包装，开盒后碎裂。在小盒两端贴上小标签，小标签须注明卡名、供应商、出厂时期、箱号、盒号、数量、起止卡号等内容。 | 无 |  |
| 4 | 如有特殊工艺要求以补充合同形式另行定价 | 如有特殊工艺要求以补充合同形式另行定价 | 无 |  |